Ленты 3M Cushion-Mount™ Plus

Со специальным клеевым слоем для легкого монтажа

# E1815H, E1820H

E1715H, E1720H

E1515H, E1520H

E1015H, E1020H

# E1315H, E1320H

# E1915H, E1920H, Е1920HS

E1215H, E1220H

E1115H, E1120H

Описание продукта:

Ленты 3M™ Cushion-Mount™ Plus со специальным клеевым слоем для легкого монтажа предназначены для монтажа флексографских печатных клише на цилиндры или сливы. Это семейство вспененных лент позволяет получить превосходное качество печати для растровой, плашечной и комбинированной печати.

Возможности:

• Постоянный контроль толщины и  качества лент дает возможность печатнику выбирать и совмещать любые по плотности ленты в процессе печатной работы для оптимизации качества печати.

• Использование преимуществ нового рельефного защитного лайнера, который оставляет на обеих сторонах адгезионнного слоя сеть микро канавок. Это позволяет значительно облегчить процесс удаления воздуха как между лентой и печатным цилиндром, так и между лентой и клише.

• Адгезия ленты со стороны клише сбалансирована таким образом, чтобы, с одной стороны обеспечить отличное удерживание клише, а с другой стороны, обеспечить легкий и чистый демонтаж клише после окончания печати.

Физические и технические характеристики лент

Cushion-Mount™ Plus.

| Продукт | Е 1815 H | Е 1820 H | Е 1715 H | Е 1720 H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адгезив | Различные акрилаты | Различные акрилаты |
| Цвет ленты | Голубой | Салатовый |
| Тип печати | Комбинации плашек и штриха с минимальным процентом полутонов. | Комбинации плашек и штриха с возможностью печати полутонов и тонких вывороток. |
| Рабочая толщина, мм | 0,381 | 0,508 | 0,381 | 0,508 |
| Толщина (мм) Ленты Защитного лайнера Допуск по толщине Реальные отклонения по толщине (типичная аппликация) | 0,432 | 0,559 | 0,432 | 0,559 |
|  | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
|  | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Длина рулона (м) | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 |
| Максимальная ширина рулона (мм) | 1 371,6 | 1 371,6 | 1 371,6 | 1 371,6 |
| Минимальная ширина рулона (мм) | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
| Допуск по ширине рулона (точность резки) (мм) | + 0,794 | + 0,794 | + 0,794 | + 0,794 |
| Плотность (кг/м3) | 512 | 512 | 480 | 480 |
| Давление сжатия Сжатие 10 % (кПа) Сжатие 25 % (кПа) | 241 | 241 | 207 | 207 |
|  | 414 | 414 | 345 | 345 |
| Твердость по Shore A (ASTM-D2240) | 72 | 72 | 68 | 68 |
| Адгезия ленты (внутренняя сторона)(ASTM-D3330) к: Нержавеющая сталь (Н/100 мм) Композитный слив (Н/100 мм) Полиэстер (Н/100 мм) Уретан-А (Н/100 мм) Уретан-В (Н/100 мм) | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | 71 | 71 | 71 | 71 |
|  | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  | 77 | 77 | 77 | 77 |
|  | 66 | 66 | 60 | 60 |
| Адгезия (наружная сторона) к фотополимеру (ASTM-D3330) (Н/100 мм) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Устойчивость к растворителям Вода Алканы Спирты Ацетаты | Отличная | Отличная | Отличная | Отличная |
|  | Отличная | Отличная | Отличная | Отличная |
|  | Хорошая | Хорошая | Хорошая | Хорошая |
|  | Плохая | Плохая | Плохая | Плохая |
| Устойчивость к нагреву (0С) | 49 | 49 | 49 | 49 |

| Продукт | Е 1515 H | Е 1520 H | Е 1015 H | Е 1020 H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адгезив | Различные акрилаты | Различные акрилаты |
| Цвет ленты | Пурпурный | Белый |
| Тип печати | Комбинации плашек и штриха с возможностью печати полутонов и тонких вывороток. | Комбинации плашек и растра с возможностью хорошей печати тех и других. |
| Рабочая толщина, мм | 0,381 | 0,508 | 0,381 | 0,508 |
| Толщина (мм) Ленты Защитного лайнера Допуск по толщине Реальные отклонения по толщине (типичная аппликация) | 0,432 | 0,559 | 0,432 | 0,559 |
|  | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
|  | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Длина рулона (м) | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 |
| Максимальная ширина рулона (мм) | 1 371,6 | 1 371,6 | 1 371,6 | 1 371,6 |
| Минимальная ширина рулона (мм) | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
| Допуск по ширине рулона (точность резки) (мм) | + 0,794 | + 0,794 | + 0,794 | + 0,794 |
| Плотность (кг/м3) | 465 | 465 | 450 | 450 |
| Давление сжатия Сжатие 10 % (кПа) Сжатие 25 % (кПа) | 180 | 180 | 104 | 104 |
|  | 276 | 276 | 207 | 207 |
| Твердость по Shore A (ASTM-D2240) | 67 | 67 | 65 | 65 |
| Адгезия ленты (внутренняя сторона)(ASTM-D3330) к: Нержавеющая сталь (Н/100 мм) Композитный слив (Н/100 мм) Полиэстер (Н/100 мм) Уретан-А (Н/100 мм) Уретан-В (Н/100 мм) | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | 71 | 71 | 71 | 71 |
|  | 75 | 75 | 66 | 66 |
|  | 77 | 77 | 88 | 88 |
|  | 60 | 60 | 71 | 71 |
| Адгезия (наружная сторона) к фотополимеру (ASTM-D3330) (Н/100 мм) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Устойчивость к растворителям Вода Алканы Спирты Ацетаты | Отличная | Отличная | Отличная | Отличная |
|  | Отличная | Отличная | Отличная | Отличная |
|  | Хорошая | Хорошая | Хорошая | Хорошая |
|  | Плохая | Плохая | Плохая | Плохая |
| Устойчивость к нагреву (0С) | 49 | 49 | 49 | 49 |

| Продукт | Е 1315 H | Е 1320 H | Е 1915 H | Е 1920 H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адгезив | Различные акрилаты | Различные акрилаты |
| Цвет ленты | Светло-желтый | Светло розовый |
| Тип печати | Комбинации плашек и растра с возможностью хорошей печати тех и других. | Комбинации плашек и растра с преобладающим растром |
| Рабочая толщина, мм | 0,381 | 0,508 | 0,381 | 0,508 |
| Толщина (мм) Ленты Защитного лайнера Допуск по толщине Реальные отклонения по толщине (типичная аппликация) | 0,432 | 0,559 | 0,432 | 0,559 |
|  | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
|  | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Длина рулона (м) | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 |
| Максимальная ширина рулона (мм) | 1 371,6 | 1 371,6 | 1 371,6 | 1 371,6 |
| Минимальная ширина рулона (мм) | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
| Допуск по ширине рулона (точность резки) (мм) | + 0,794 | + 0,794 | + 0,794 | + 0,794 |
| Плотность (кг/м3) | 433 | 433 | 416 | 416 |
| Давление сжатия Сжатие 10 % (кПа) Сжатие 25 % (кПа) | 49 | 49 | 70 | 70 |
|  | 172 | 172 | 138 | 138 |
| Твердость по Shore A (ASTM-D2240) | 63 | 63 | 60 | 60 |
| Адгезия ленты (ASTM-D3330) Нержавеющая сталь (Н/100 мм) Композитный слив (Н/100 мм) Полиэстер (Н/100 мм) Уретан-А (Н/100 мм) Уретан-В (Н/100 мм) | 60 | 60 | 33 | 33 |
|  | 71 | 71 | 31 | 31 |
|  | 66 | 66 | 39 | 39 |
|  | 88 | 88 | 50 | 50 |
|  | 71 | 71 | 39 | 39 |
| Адгезия к фотополимеру (ASTM-D3330) (Н/100 мм) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Устойчивость к растворителям Вода Алканы Спирты Ацетаты | Отличная | Отличная | Отличная | Отличная |
|  | Отличная | Отличная | Отличная | Отличная |
|  | Хорошая | Хорошая | Хорошая | Хорошая |
|  | Плохая | Плохая | Плохая | Плохая |
| Устойчивость к нагреву (0С) | 49 | 49 | 49 | 49 |

| Продукт | Е 1920 HS | Е 1215 H | Е 1220 H |
| --- | --- | --- | --- |
| Адгезив | Различные акрилаты | Различные акрилаты |
| Цвет ленты | Светло розовый | Светло оранжевый |
| Тип печати | Комбинации плашек и растра с преобладающим растром | Комбинации плашек и растра с преобладающим растром |
| Рабочая толщина, мм | 0,508 | 0,381 | 0,508 |
| Толщина (мм) Ленты Защитного лайнера Допуск по толщине Реальные отклонения по толщине (типичная аппликация) | 0,559 | 0,432 | 0,559 |
|  | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
|  | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Длина рулона (м) | 22,86 | 22,86 | 22,86 |
| Максимальная ширина рулона (мм) | 1 371,6 | 1 371,6 | 1 371,6 |
| Минимальная ширина рулона (мм) | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
| Допуск по ширине рулона (точность резки) (мм) | + 0,794 | + 0,794 | + 0,794 |
| Плотность (кг/м3) | 416 | 400 | 400 |
| Давление сжатия Сжатие 10 % (кПа) Сжатие 25 % (кПа) | 70 | 56 | 56 |
|  | 138 | 104 | 104 |
| Твердость по Shore A (ASTM-D2240) | 60 | 58 | 58 |
| Адгезия ленты (ASTM-D3330) Нержавеющая сталь (Н/100 мм) Композитный слив (Н/100 мм) Полиэстер (Н/100 мм) Уретан-А (Н/100 мм) Уретан-В (Н/100 мм) | 60 | 33 | 33 |
|  | 71 | 31 | 31 |
|  | 55 | 39 | 39 |
|  | 82 | 55 | 55 |
|  | 77 | 39 | 39 |
| Адгезия к фотополимеру (ASTM-D3330) (Н/100 мм) | 66 | 66 | 66 |
| Устойчивость к растворителям Вода Алканы Спирты Ацетаты | Отличная | Отличная | Отличная |
|  | Отличная | Отличная | Отличная |
|  | Хорошая | Хорошая | Хорошая |
|  | Плохая | Плохая | Плохая |
| Устойчивость к нагреву (0С) | 49 | 49 | 49 |

| Продукт | Е 1115 H | Е 1120 H |
| --- | --- | --- |
| Адгезив | Различные акрилаты |
| Цвет ленты | Желтовато-коричневый |
| Тип печати | Растровая печать с минимальным процентом растра. |
| Рабочая толщина, мм | 0,381 | 0,508 |
| Толщина (мм) Ленты Защитного лайнера Допуск по толщине Реальные отклонения по толщине (типичная аппликация) | 0,432 | 0,559 |
|  | 0,114 | 0,114 |
|  | 0,038 | 0,038 |
|  | 0,010 | 0,010 |
| Длина рулона (м) | 22,86 | 22,86 |
| Максимальная ширина рулона (мм) | 1 371,6 | 1 371,6 |
| Минимальная ширина рулона (мм) | 50,8 | 50,8 |
| Допуск по ширине рулона (точность резки) (мм) | + 0,794 | + 0,794 |
| Плотность (кг/м3) | 384 | 384 |
| Давление сжатия Сжатие 10 % (кПа) Сжатие 25 % (кПа) | 35 | 35 |
|  | 70 | 70 |
| Твердость по Shore A (ASTM-D2240) | 55 | 55 |
| Адгезия ленты (ASTM-D3330) Нержавеющая сталь (Н/100 мм) Композитный слив (Н/100 мм) Полиэстер (Н/100 мм) Уретан-А (Н/100 мм) Уретан-В (Н/100 мм) | 33 | 33 |
|  | 31 | 31 |
|  | 39 | 39 |
|  | 55 | 55 |
|  | 39 | 39 |
| Адгезия к фотополимеру (ASTM-D3330) (Н/100 мм) | 66 | 66 |
| Устойчивость к растворителям Вода Алканы Спирты Ацетаты | Отличная | Отличная |
|  | Отличная | Отличная |
|  | Хорошая | Хорошая |
|  | Плохая | Плохая |
| Устойчивость к нагреву (0С) | 49 | 49 |